| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN:02118 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6853448 |  | N/C |  |  |  | 021301 |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |  |
| CAE-270290 |  |  | SHAFT GEAR OIL PUMP |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
| 1 | Retificar os dois diâmetros das extremidades, apenas para remover o dano e o cromo, deixando bom acabamento. Nota: não aproximar da face dos dentes menos que 0.050¨. RECTIFY THE TWO DIAMETERS OF THE ENDS, JUST TO REMOVE THE DAMAGE AND CHROME, LEAVING A GOOD FINISH. NOTE: DO NOT CLOSE TO THE FACE OF THE TEETH LESS THAN 0.050¨. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPAROS- RETÍFICA |
| 2 | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): MPI – ASTM E 1444 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | END- MPI |
| 3 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| 4 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |
| 5 | APLICAR BANHO DE CROMO DURO, AMS 2406 NOS DIÂMETROS DA EXTREMIDADES PARA UMA USINAGEM FINAL DE: DIA. “A”= 0.666” +0.0002” – 0.0002” DIA. “B” = 0.438” +0.0002” – 0.0002” NOTA: MEDIDAS ORIGINAIS DA PEÇA ONDE NÃO TINHA DESGASTE. APPLY HARD CHROME BATH, AMS 2406 TO THE ENDS DIAMETERS FOR FINAL MACHINING OF: NOTE: ORIGINAL MEASUREMENTS OF THE PIECE WHERE THERE WAS NO WEAR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA- CROMAR |
| 6 | EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO EM 191°C POR 3-HORAS. PERFORM STRESS RELIEF AT 191°C FOR 3-HOURS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPAROS- T/TERM. |
| 7 | INSPEÇÃO VISUAL E DIMENCIONAL. VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
|  | RETIFICAR OS DIÂMETROS CROMADOS CONFORME ABAIXO: DIA. “A”= 0.666” +0.0002” – 0.0002” DIA. “B” = 0.438” +0.0002” – 0.0002” ENCONTRADO: DIA.: “A”= ___________ NCC _____ VAL.: ________ DIA.: “B”= ___________ NCC _____ VAL.: ________ NOTA: SEM CANTOS VIVOS, ACABAMENTO 10-20 MICRO. RECTIFY THE CHROME DIAMETERS AS BELOW: NOTE: NO SHARP CORNERS, 10-20 MICRO FINISH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REPAROS- RETÍFICA |
| 9 | Realizar NDT local conforme indicado no (Perform local NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): MPI – ASTM E 1444 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | END- FPI |
| 10 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| 11 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA |
| 12 | REALIZAR INSPEÇÃO FINAL DO SERVOÇO REALIZADO PERFORM FINAL INSPECTION OF THE SERVICE PERFORMED |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |  |
|  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  |  | 17/07/2024 |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)