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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6879879
	27553
	035590
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20J / Avulso
	Exhaust Collector Support
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested:
Repair Dim RG, Dia BA, Dia M and surface P per OHM 10W3 and PRPL 2-D001.

	1
	Realizar inspeção dimensional, conforme OHM 10W3.

Perform dimensional inspection, according to OHM 10W3.
	
	Inspeção Dimensional

Dimensional Inspection

	2
	Analisar laudo dimensional, conforme OHM 10W3, e realizar visual do artigo.

Analyze dimensional report, according to OHM 10W3, and perform visual of the article.
	
	Engenharia

Engineering

	3
	Usinar “Diâmetro BA”, “Diâmetro M” e “Superfície P” para remover todo o níquel existente, conforme PRPL 2-D001.

Machine “Diameter BA”, “Diameter M” and “Surface P” to remove all existing nickel, according to PRPL 2-D001.
	
	Usinagem

Machining

	4
	Preparar Retaining Ring Groove (“DIM RG”) para soldagem, conforme PRPL 2-D001.

Prepare Retaining Ring Groove (“DIM RG”) for welding, according to PRPL 2-D001.
	
	Usinagem

Machining

	5
	Realizar limpeza da peça, conforme IAS-IP-0006; Item 3.34; Rev. 03.

Clean the part, according to IAS-IP-0006; Item 3.34; Rev. 03.
	
	Limpeza Química

Chemical Cleaning

	6
	Realizar NDT local, conforme OHM 10W3, nos locais trabalhados de acordo com etapas anteriores.
(Perform local NDT, according to OHM 10W3, in the areas worked according to previous steps.)

Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(  ) SIM: REGISTRAR IAS-RG-0332
     (YES: REGISTER IAS-RG-0332)

(  ) NÃO: PROSSEGUIR PARA PRÓXIMA ETAPA
     (NO: PROCEED TO NEXT STEP)
	
	NDT

	7
	Realizar inspeção pós NDT, conforme OHM 10W3.

Referir-se aos resultados registrados no formulário IAS-RG-0332 (se feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com as devidas observações.

Avaliar os limites de aceitação, conforme OHM 10W3.

Perform post-NDT inspection, according to OHM 10W3.

Refer to the results recorded in the IAS-RG-0332 form (if done in the previous step) and fill it out with the appropriate observations.

Assess the acceptance limits, according to OHM 10W3.

(  ) APROVADO (APPROVED)

(  ) REJEITADO (REJECTED)
	
	Inspeção

Inspection

	8
	Realizar limpeza pós NDT, conforme IAS-IP-0006; Item 3.34; Rev. 03.

Perform post-NDT cleaning, according to IAS-IP-0006; Item 3.34; Rev. 03.
	
	Limpeza química

Chemical Cleaning

	9
	Realizar inspeção dimensional, conforme OHM 10W3.

Perform dimensional inspection, according to OHM 10W3.
	
	Inspeção Dimensional

Dimensional Inspection

	10
	Analisar laudo dimensional, conforme OHM 10W3, e realizar visual do artigo.

Analyze dimensional report, according to OHM 10W3, and perform visual of the article.
	
	Engenharia

Engineering

	11
	Desenvolver e fabricar ferramenta visando diminuição de ovalização de dimensões próximas ao Retaining Ring Groove quando é feita sua soldagem.

Develop and manufacture a tool aimed at reducing ovalization of dimensions close to the Retaining Ring Groove when welding.
	
	Reparos

Repairs

	12
	Encaminhar ferramenta e peça para a Engenharia para que sejam analisadas e seja aberta nova sub O.S. referente a continuação dos reparos e processos

Forward the tool and part to Engineering for analysis and a new sub-O.S. to be opened regarding the continuation of repairs and processes.
	
	Controller

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	Pedro Costa
	08/08/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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