| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6878355 |  | 16014 |  |  |  | 035870 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270840 |  |  | Exhaust Collector Support |  |  |  |  | 02 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Weld repair, straighten and reform dents, NDT and intall new identification plate per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizar solda da trinca e furo assinalada com AMS 5786 (Hastelloy. W – GTAW Class II) utilizando o mínimo de calor possível. GTAW Class II weld marked crack using AMS 5786 (Hastelloy W) filler material using minimum heat input. The use of argon backup is recommended (Ref. PRPL 1--4, Item 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Soldagem |
| 2 | Preencher com solda os furos dos rebites de instalação da placa com AMS 5786 (Hastelloy. W – GTAW Class II) utilizando o mínimo de calor possível. GTAW Class II weld rivet holes using AMS 5786 (Hastelloy W) filler material using minimum heat input. The use of argon backup is recommended (Ref. PRPL 1--4, Item 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Soldagem |
| 3 | Refazer furos dos rebites para instalação de uma nova placa de identificação. Open new rivet holes to install a new identification plate. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos Manuais |
| 4 | Desamassar dents marcados recuperando o contorno original da peça deixando com um acabamento igual ou melhor que o original. Straighten and reform dents of the part to get a surface equal or better than original. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos Manuais |
| 5 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual OHM 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 7 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OHM. (Evaluate the acceptance limits conform OHM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 8 | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 9 | Realizar instalação da nova placa PN: M250-10233 com rebites PN: AN125402. Install new identification plate PN: M250-10233 with rivets PN: AN125402. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos Manuais |
| 10 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 31/07/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)