| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10049 |  | XR15701 |  |  |  | 036114 |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAE-881711 |  |  | SHROUD |  |  |  |  | 01 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
|  | REALIZAR REMOÇÃO DO BOND COUTING POR PROCESSO DE LIMPEZA CONFORME IAS-IP-006 3.23. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 01 | REMOÇÃO DO REVESTIMENTO BASE COM O PROCESSO DE USINAGEM. COM A PEÇA FIXADA NO TORNO E EM BAIXA ROTAÇÃO(80 A 100 RPM), REMOVER A CAMADA BASE DE NÍQUEL NA ÁREA INDICADA NO DESENHO EM ANEXO. UTILIZAR RASQUETE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 4.486". PREPARAR PARA A METALIZAÇÃO. |  |  |  |  |  | REPARO |  |  |  |
| 02 | INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL. CERTIFICAR QUE A CAMADA DE METALIZAÇÃO FOI TOTALMENTE REMOVIDA. VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE USINADA |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 03 | Realizar inspeção por líquido penetrante do tipo 1, método A, com nível de sensibilidade 2 (Ref. TASK 70-21-01-200-801 AND 802). FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO ( ) NÃO – CASO NEGATIVO, EFETUAR LIMPEZA POS NDT. |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 04 | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO |  |  |  |  |  | SETOR M250 |  |  |  |
| 05 | METALIZAR PERFIL INTERNO CONF: TASK 70-32-05-300-804 SPM/PRPL 1-3 ITEM 10 /PMI B0012 . UTILIZAR A PISTOLA SPRAY SYSTEM - SULZER METCO PLASMA, 3MB, 7MB,9MB, 11MB PLASMA GUN OU EQUIVALENTE . BOND COAT: NICKEL ALUMINUM COMPOSITE POWDER METCO 450-NS - CAMADA DE 0.003" A 0.006". |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |  |  |  |
| 06 | PRPL 1-3 item 10 PMI B0012/ TASK 70-32-05-300-804SPM Aplicar TOP COAT: METCO TOP COAT: ALUMINUM--SILICON, BORON NITRIDE POLYESTER (METCO XPT-268) CAMADA 0.050” MÍNIMA PARA GARANTIR DIMENSÃO APÓS USINAGEM FINAL, CONFORME FIGURA EM ANEXO |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |  |  |  |
| 07 | USINAR ÁREA METALIZADA EM CNC CONFORME DIMENSÕES DE REFERÊNCIA NA FIGURA EM ANEXO NO FORMULÁRIO IAS-RG-0007. CERTIFICAR QUE APÓS A USINAGEM NÃO HAJA EXCESSOS DE METALIZAÇÃO ALÉM DAS ÁREAS ESPECÍFICADAS . |  |  |  |  |  | Reparos USINAGEM |  |  |  |
| 08 | EFETUAR CHECK DE PERFIL DE CONTATO NA ÁREA METALIZADA UTILIZANDO UM IMPELIDOR NOVO OU EM BOM ESTADO.LAPIDAR CONF. NECESSÁRIO . PRPL - (REVISION 00 DATED 6/30/2016)1-50 M250 PROCEDURE FOR LAPPING SHROUD AND IMPELLER |  |  |  |  |  | M250 |  |  |  |
| 10 | INSPEÇÃO FINAL CONFORME OVERHAUL MANUAL. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANTONIO CLAUDIO |  |  |  | 20/08/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)