| PN (PN): |  | SN: | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  | QUANT: |  | Nº da OS (WO): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3038613 |  | A001TBKW | PT DISK 1º STG |  |  |  | 01 |  | 36844 |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | REALIZAR DESPALHETAMENTO DAS BLADES DE PT 1º STG CONFORME OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PDF PAGE 32 – ITEM C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102). CARRY OUT THE BLADES OF PT 1st STG ACCORDING TO OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PDF PAGE 32 – ITEM C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102). |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 02 | ALOCAR BLADES EM CAIXAS COM DIVISÃO, PARA EVITAR ATRITO. ALOCAR BLADES EM CAIXAS COM DIVISÃO, PARA EVITAR ATRITO. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 03 | REALIZAR LIMPEZA NAS BLADES DE PT1 (66 EA) E NA RODA DE PT1 CONFORME IAS-IT-0043. CLEAN PT1 BLADES (66 EA) AND PT1 WHEEL IN ACCORDANCE WITH IAS-IT-0043. |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 04 | REALIZAR LISTAGEM DE TODAS AS BLADES. MAKE A LIST OF ALL BLADES |  |  |  |  | PW |  |  |  |
| 05 | ENCAMINHAR PT DISK 1º STG E PT BLADES 1º STG (66 EA) PARA ENSAIO NDT. FORWARD PT DISK 1ST STG AND PT BLADES 1ST STG (66 EA) FOR NDT TEST. |  |  |  |  | PW |  |  |  |
| 06 | REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D NO ITEM: PT BLADES 1ºSTG (66 EA) – PN: 3120963-01 / SN: DIVERSOS. PERFORM NDT INSPECTION (SPOP 84) – FPI STANDARD ASTM 1417, LEVEL 4, TYPE 1, METHOD D ON ITEM: PT BLADES 1ºSTG (66 EA) – PN: 3120963-01 / SN: MISCELLANEOUS. |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 07 | REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D NO ITEM: PT DISK 1ºSTG – PN: 3038613 / SN:A001TBKW PERFORM NDT INSPECTION (SPOP 84) – FPI STANDARD ASTM 1417, LEVEL 4, TYPE 1, METHOD D ON ITEM: PT DISK 1ºSTG – PN: 3038613 / SN:A001TBKW |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 08 | RECEBER, CONFERIR E ANEXAR LAUDOS RECEIVE, CHECK AND ATTACH REPORTS |  |  |  |  | PW |  |  |  |
| 09 | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IT007 PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IT007 |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 10 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL CONFORME CIR MANUAL 3043515 PERFORM VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION IN ACCORDANCE WITH CIR MANUAL 3043515 |  |  |  |  | PW |  |  |  |
| 11 | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  | INSPEÇÃO PW |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | MARCELO |  |  | 26/08/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)