| PN (PN): |  | SN: | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  | QUANT: |  | Nº da OS (WO): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3036412 |  | A001PE6E | LP DISK |  |  |  | 01 |  | 036844 |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | REALIZAR DESPALHETAMENTO DAS BLADES DE LP CONFORME OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PAGE 110 – ITEM 5.C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102). PERFORM PADDING OF LP BLADES ACCORDING TO OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PAGE 110 – ITEM 5.C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102). |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 02 | ALOCAR BLADES EM CAIXAS COM DIVISÃO, PARA EVITAR ATRITO. PLACE BLADES IN DIVISIONED BOXES TO AVOID FRICTION. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 03 | REALIZAR LIMPEZA NAS BLADES DE LP (53 EA) E NO LP DISK CONFORME IP0006, ITEM 3.11 CLEAN THE LP BLADES (53 EA) AND THE LP DISK AS PER IP0006, ITEM3.11 |  |  |  |  | LIMPEZA QUIMICA |  |  |  |
| 04 | ANOTAR E ANEXAR SN DAS LP BLADES (53 EA) NO RG007. NOTE AND ATTACH THE SN OF THE LP BLADES (53 EA) IN RG007. |  |  |  |  | PW |  |  |  |
| 05 | REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D NOS ITENS: PERFORM NDT INSPECTION (SPOP 84) – FPI STANDARD ASTM 1417, LEVEL 4, TYPE 1, METHOD D ON THE ITEMS: - LP DISK – PN: 3036412 / SN: A001PE6E - LP BLADES (53EA) – PN: _____________ / SN: DIVERSOS. FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM – VER IAS RG-0332 ANEXO ( ) NÃO |  |  |  |  | NDT IAS |  |  |  |
| 06 | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34. |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 07 | RECEBER, CONFERIR E ANEXAR LAUDOS. RECEIVE, CHECK AND ATTACH REPORTS. Nº LAUDO LP DISK: ________________________ LP DISK REPORT NO.: Nº LAUDO LP BLADES: _____________________ LP BLADES REPORT NO.: |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 08 | EXECUTAR A INSPEÇÃO DE HEAT-TINT NAS LP BLADES (53 EA) CONFORME SUBTASK 72-52-13-220-002 EM ANEXO – ITEM D. (1) (a). OBS: COLOCAR AS LP BLADES (53 EA) NO FORNO POR 1 HORA NA TEMPERATURA DE 538 +/- 14°C PERFORM POST-NDT CLEANING AS PER IT007 PERFORM HEAT-TINT INSPECTION ON LP BLADES (53 EA) AS PER SUBTASK 72-52-13-220-002 IN ANNEX – ITEM D. (1) (a). NOTE: PLACE LP BLADES (53 EA) IN THE OVEN FOR 1 HOUR AT A TEMPERATURE OF 538 +/- 14°C |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 09 | IMEDIATAMENTE APÓS A REMOÇÃO DAS BLADES DO FORNO EXECUTAR A INSPEÇÃO DO COATING CONFORME ITEM D.(1) (b) DA TASK ANEXA. OBS: PREENCHER RELATÓRIO DE TRABALHO IAS RG007 COM FOTOS COLORIDAS ANEXAS. IMMEDIATELY AFTER REMOVING THE BLADES FROM THE OVEN, PERFORM THE COATING INSPECTION IN ACCORDANCE WITH ITEM D.(1) (b) OF THE ATTACHED TASK. NOTE: COMPLETE WORK REPORT IAS RG007 WITH COLOR PHOTOS ATTACHED. |  |  |  |  | INSPEÇÃO REPAROS |  |  |  |
| 10 | SE NECESSÁRIO APÓS A INSPEÇÃO DE HEAT-TINT PROSSEGUIR PARA A INSPEÇÃO METALOGRÁFICA CONFORME ITEM E. DA SUBTASK 72-52-13-280-001 EM ANEXO. IF NECESSARY AFTER THE HEAT-TINT INSPECTION PROCEED TO THE METALLOGRAPHIC INSPECTION AS PER ITEM E. OF SUBTASK 72-52-13-280-001 ATTACHED. |  |  |  |  | INSPEÇÃO REPAROS |  |  |  |
| 11 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL CONFORME CIR MANUAL 3043515. |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 12 | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANDRÉ |  |  | 29/08/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)