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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23071793
	N/C
	035868
	TLN02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAE-270840
	Retaining ring
	01

	TSN:                                         -----------
	CSN:                  -------
	TSO:                ----------
	CSO:                   -----------

	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	Service requested:
Apply CEB-1372

	01
	Remover e polir os cantos vivos identificados na peça conforme figura em anexo, em todas as quinas, internas e externas em todo o diâmetro do componente. 


Remove and polish the sharp edges identified on the part and shown in the attached figure, on all corners, internal and external, across the entire diameter of the component.
	
	REPAROS MANUAIS

	02
	Realizar inspeção dos reparos realizados para prosseguir com o serviço.

Inspect the repairs made to follow with the work.
	
	   INSPEÇÂO 

	03
	Restaure banho de prata nas estrias externas com uma espessura de 0,0001-0,0003 pol. (0,003-0,008 mm) (Ref. AMS 2410 ou AMS 2412). 

Restore the silver plate to the external splines to a thickness of 0.0001-0.0003 in. (0.003-0.008 mm) (Ref. AMS 2410 or AMS 2412).
	
	GALVANOPLASTIA

	04
	Dentro de quatro horas após o banho, faça o alívio da fragilização por hidrogênio aquecido a 350-550°F (177-288°C) durante duas horas (Ref. AMS 2410 ou AMS 2412).

Within four hours after you plate, do the hydrogen enbrittlement relief heated to 350-550°F (177-288°C) for two hours (Ref. AMS 2410 or AMS 2412).

Início tratamento/ Start Treatment: ____________.

Fim tratamento/ End Treatment: _____________.

NCC forno/Oven: _____________.

Data de validade/ Expiration Date: ____________.
	
	GALVANOPLASTIA

	05
	Inspeção final.

Final Inspection.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA	
DATE

03/09/2024


	Figure 1 attached
	Luan Gomes
	


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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