| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000311 |  | XG12081 |  |  |  |  |  |  |  |  | TLN02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200093 |  |  | SHROUD |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.23 a fim de remover a metalização existente. Clean in accordance with IAS-IP-0006 item 3.23 to remove existing metallization. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |  |  |  |
| 2 | Realizar usinagem afim de remover toda metalização conforme desenho em anexo do ponto P ao ponto R como figura em anexo. Carry out machining to remove all metallization as per the attached drawing from point P to point R as in the attached figure. |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 3 | Limpar peça conforme IAS-IP-0006 item 3.30. Clean part according to IAS-IP-0006 item 3.30. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |  |  |  |
| 4 | Realizar NDT conforme indicado no Overhaul Manual. (Perform NDT conform indicated in the Overhaul Manual.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 5 | Realizar inspeção pós NDT conforme manual. (Perform inspection after NDT iaw manual) Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 6 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34. Perform Cleaning after NDT per IAS-IP-0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |  |  |  |
| 7 | Inspeção visual / dimensional da face interna pré-usinada. inspecionar a espessura da parede do shroud que deve ser de no mínimo 0,050” (PRPL 1–40). inspect visual/dimensional the pre-machinied internal face. inspect the thickness of the shroud wall which must be at least 0.050” (PRPL 1–40). Espessura encontrada: _________________ NCC: _________________ Data de validade: _________________ |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 8 | Preparar o componente para metalização conforme abaixo: - DESENGRAXAR (PRPL 1-3) - MASCARAR AS AREAS ADJACENTES A FACE AFETADA - JATEAR A FACE AFETADA COM OXIDO DE ALUMINIO (PRPL 1-6) Prepare the component for metallization as follows below: • DEGREASE (PRPL 1-3) • MASK THE AREAS ADJACENT TO THE AFFECTED FACE • BLASTING THE AFFECTED SIDE WITH ALUMINUM OXIDE (PRPL 1-6) |  |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 9 | Metalizar conforme abaixo (Ref. TASK 70-32-05-300-823) ASTM C633-01: - Pré-aquecer a peça em 150-250°F (66-121°C); - aplicar METCO 450 NS com uma camada de 0,003” a 0,007”; - aplicar o METCO XPT 268 o suficiente para permitir uma camada de 0.015-0.025 in (0.38-0.64 mm) após a usinagem final (as camadas aplicadas devem ser uniformes) Metallize as below (Ref. TASK 70-32-05-300-823) ASTM C633-01: • preheat the part to 150-250°F (66-121°C); • apply METCO 450 NS with a layer of 0.003” to 0.007”; • apply enough METCO |  |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 10 | Realizar usinagem das áreas metalizadas conforme tabela 901 em anexo. Carry out machining of the metallized areas according to table 901 attached. |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 11 | Realizar check de azul a fim de verificar o perfil do shroud. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 12 | Realizar inspeção dimensional. Medir parede do shroud para comparar com a dimensão final após metalização e usinagem para garantir que a camada de metalização final fique entre 0,015 in a 0,025 in Perform dimensional inspection. Measure shroud wall to compare with final dimension after metal plating and machining to ensure final plating layer is between 0.015 in to 0.025 in |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 13 | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Table 901 and figure 901 attached |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  |  |  | 09/09/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)