| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3115601-01 |  | DIVERSOS (LISTA ANEXA) |  |  |  | 36844 |  |  |  | 1497 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| PCE-AA0038 |  |  | HP BLADES |  |  |  |  | 38 EA |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D. FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM – VER LAUDO TECNICO END RG-332 ANEXO ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA LIMPEZA PÓS END |  |  |  |  |  | NDT IAS |  |  |  |
| 2 | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE FPI. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME CIR MANUAL 3043515. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO Nº LAUDO END:_______________________ |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 5 | EXECUTAR A INSPEÇÃO DE HEAT-TINT NAS HP BLADES (38 EA) CONFORME SUBTASK 72-51-13-220-002 EM ANEXO – ITEM D. (3) OBS: COLOCAR AS HP BLADES (38 EA) NO FORNO POR 1 HORA NA TEMPERATURA DE 538 +/- 14°C |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO REPAROS |  |  |  |
| 6 | IMEDIATAMENTE APÓS A REMOÇÃO DAS BLADES DO FORNO EXECUTAR A INSPEÇÃO DO COATING CONFORME ITEM D.(3) DA TASK ANEXA. OBS: PREENCHER RELATÓRIO DE TRABALHO IAS RG007 COM FOTOS COLORIDAS ANEXAS. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO REPAROS |  |  |  |
| 7 | INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL CONFORME CIR MANUAL 30343515 – TASK 72-51-13 |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 8 | INSPEÇÃO FINAL |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| CIR MANUAL 3043515 (TLN 1497) TASK 72-51-13 |  |  |  |  | ANDRÉ SANTOS |  |  |  | 12/09/24 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)