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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3115601-01
	DIVERSOS (LISTA ANEXA)
	36844
	   1497   

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	PCE-AA0038
	[bookmark: __DdeLink__370_2586773246]HP  BLADES
	  38 EA 

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D.

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?


(     ) SIM – VER LAUDO TECNICO END RG-332 ANEXO


(     ) NÃO – PROSSEGUIR PARA LIMPEZA PÓS END


	
	NDT IAS

	2
	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34.

	
	LIMPEZA

	3
	REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE FPI.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.

AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME CIR MANUAL 3043515.

(     ) APROVADO

(     ) REJEITADO

Nº LAUDO END:_______________________


	
	INSPEÇÃO

	5
	EXECUTAR A INSPEÇÃO DE HEAT-TINT NAS HP BLADES (38 EA) CONFORME SUBTASK 72-51-13-220-002 EM ANEXO – ITEM D. (3)

OBS: COLOCAR AS HP BLADES (38 EA) NO FORNO POR 1 HORA NA TEMPERATURA DE 538 +/- 14°C

	
	INSPEÇÃO REPAROS

	6
	IMEDIATAMENTE APÓS A REMOÇÃO DAS BLADES DO FORNO EXECUTAR A INSPEÇÃO DO COATING CONFORME ITEM D.(3) DA TASK ANEXA.

OBS: PREENCHER RELATÓRIO DE TRABALHO IAS RG007 COM FOTOS COLORIDAS ANEXAS.

	
	INSPEÇÃO REPAROS

	7
	INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL CONFORME CIR MANUAL 30343515 – TASK 72-51-13

	
	INSPEÇÃO

	8
	INSPEÇÃO FINAL
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE
(Signature):
	DATA
(Date):

	CIR MANUAL 3043515 (TLN 1497)
TASK 72-51-13
	ANDRÉ SANTOS
	12/09/24


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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