| PN (PN): |  | SN: | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  | QUANT: |  | Nº da OS (WO): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3033914 N |  | 38B891 | PT DISK 2º STG |  |  |  | 01 |  | 036843 |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | /EXECUÇÃO (Execution) |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | REALIZAR DESPALHETAMENTO DAS BLADES DE PT 2º STG CONFORME OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PDF PAGE 32 – ITEM C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102). CARRY OUT THE BLADES OF PT 2st STG ACCORDING TO OHM 3034623 – TURBINE SECTION DISASSEMBLY 72-50-00 – PDF PAGE 32 – ITEM C Turbine Disk Blade Rivet Removal (Ref. Fig. 102). |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 02 | ALOCAR BLADES EM CAIXAS COM DIVISÃO, PARA EVITAR ATRITO. PLACE BLADES IN DIVISIONED BOXES TO AVOID FRICTION. |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 03 | REALIZAR LIMPEZA NAS BLADES DE PT2 (71 EA) E NA RODA DE PT2 CONFORME IAS-IP 0006, ITEM 3.11 CLEAN PT2 BLADES (71 EA) AND PT2 WHEEL IN ACCORDANCE WITH IAS-IP 0006, ITEM 3.11 |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 04 | REALIZAR LISTAGEM COM SN DE TODAS AS BLADES NO RG-0007. MAKE A SN LIST OF ALL BLADES IN RG-0007. |  |  |  |  | PW |  |  |  |
| 05 | REALIZAR INSPEÇÃO DE NDT (SPOP 84) – FPI NORMA ASTM 1417, LEVEL 4, TIPO 1, METODO D NOS ITEMS: PT DISK 2ºSTG – PN: 3033914 N / SN: 38B891 E PT BLADES 2ºSTG (71 EA) – PN: ___________/ SN: DIVERSOS. PERFORM NDT INSPECTION (SPOP 84) – FPI STANDARD ASTM 1417, LEVEL 4, TYPE 1, METHOD D ON ITEM: PT DISK 2ºSTG – PN: 3033914 N / SN: 38B891 E PT BLADES 2ºSTG (71 EA) – PN: _________/ SN: SEE VARIOUS FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? WERE INDICATIONS FOUND? ( ) SIM – VER IAS RG-0332 ANEXO YES – SEE IAS RG-0332 ANNEX ( ) NÃO NO |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 06 | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34. PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-006, ITEM 3.34. |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 07 | REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE FPI. PERFORM INSPECTION AFTER FPI OPERATION. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS. AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME CIR MANUAL 3043515. EVALUATE ACCEPTANCE LIMITS IN ACCORDANCE WITH CIR MANUAL 3043515. ( ) APROVADO / APPROVED ( ) REJEITADO / REJECTED |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 08 | ANEXAR NÚMERO DO LAUDO:____________________ ATTACH REPORT NUMBER:____________ |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 09 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL CONFORME CIR MANUAL 3043515 PERFORM VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION IN ACCORDANCE WITH CIR MANUAL 3043515 |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 10 | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  | INSPEÇÃO PW |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | ANDRÉ |  |  | 13/09/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)