| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3105421-01 |  | RNA1811726 |  |  |  | 36844 |  |  |  | 1497 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| PCE-AA0038 |  |  | PT STUBSHAFT |  |  |  |  | 01 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REALIZAR ENSAIO NÃO DESTRUTIVO MPI (SPOP 115 – TASK 70-32-00-240-009) CONFORME NORMA ASTM 1444. NOTE: 1. Rod 2500 amp. 2. Induction 2000 amp. FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? WERE INDICATIONS FOUND? ( ) SIM / YES – VER IAS RG-0332 ANEXO SEE IAS RG-0332 ANNEX ( ) NÃO / NO PERFORM NON-DESTRUCTIVE MPI TEST (SPOP 115 – TASK 70-32-00-240-009) IN ACCORDANCE WITH ASTM 1444 STANDARD. NOTE: 1. Rod 2500 amp. 2. Induction 2000 amp. |  |  |  |  |  | EMBRAEND |  |  |  |
| 2 | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IP-006, ITEM 3.34. PERFORM POST-NDT CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-006, ITEM 3.34. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | REALIZAR INSPEÇÃO APÓS OPERAÇÃO DE FPI. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO IAS RG-0332 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. AVALIAR OS LIMITES SE ACEITAÇÃO CONFORME CIR MANUAL 3043515. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO PERFORM INSPECTION AFTER FPI OPERATION. REFER TO THE RESULTS RECORDED IN IAS RG-0332 (IF ANY) AND FILL IT OUT WITH APPROPRIATE OBSERVATIONS. EVALUATE THE ACCEPTANCE LIMITS IN ACCORDANCE WITH CIR MANUAL 3043515. ( ) APPROVED ( ) REJECTED Nº LAUDO END:_______________________ END REPORT NO. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 4 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL (CASO NECESSÁRIO) CONFORME CIR MANUAL 3043515. PERFORM VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION (IF NECESSARY) IN ACCORDANCE WITH CIR MANUAL 3043515. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 5 | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| 72-53-11 |  |  |  |  | ANDRÉ SANTOS |  |  |  | 12/09/24 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)