| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000150 |  | XP10199 |  |  |  | 038068 |  |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |  |
| RRE-200175 |  |  | GEARBOX COVER |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| TSN: - |  |  | CSN: - |  | TSO: - |  |  | CSO: - |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |
| 01 | Realizar decapagem da parte superior da cover (demarcada) conforme IAS-IP-0005 item 3.18. Strip the top of the cover (demarcated) in accordance with IAS-IP-0005 item 3.18. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |  |  |
| 02 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.30. Clean in accordance with IAS-IP-0006 item 3.30. |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |  |  |
| 03 | Realizar tratamento da corrosão nas áreas assinaladas removendo o mínimo de material necessário para receber o preenchimento, caso necessário. Carry out corrosion treatment in the signated areas, removing the minimum of material necessary to receive the filling, if necessary. |  |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |
| 04 | Tratar as áreas onde o material foi removido com dicromato, conforme necessário. Treat the areas where the material was removed with dichromate, if necessary. |  |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |
| 05 | Preencher as áreas onde houve remoção de material com produto aprovado e realizar o acabamento igual ou melhor que a superfície original, caso necessário. Fill the areas where material has been removed with an approved product and finish the same or better than the original surface, if necessary. |  |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |
| 06 | Realizar pintura da gearbox cover na área demarcada conforme IAS-IP-0005 item 3.13. Paint the gearbox cover in the demarcated area in accordance with IAS-IP-0005 item 3.13. |  |  |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |
| 07 | Inspeção Final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  | RR300 |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  |  |  | 24/09/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)