| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3041200 |  | PCE-AA0038 |  |  | 036844 |  |  |  |  | 1497 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
|  |  |  | TURBOMACHINERY ASSY |  |  |  |  | 1 EA |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | PREPARAR SUPERFICIES PARA PINTURA E ISOLAR ÁREAS EXTERNAS COMO: COMPONENTES, TUBULAÇÃO, PINS, STUDS, NUTS, BOLTS, BRACKETS etc. PREPARE SURFACES FOR PAINTING AND ISOLATE EXTERNAL AREAS SUCH AS: COMPONENTS, PIPING, PINS, STUDS, NUTS, BOLTS, BRACKETS etc. |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 02 | EXECUTAR PINTURA EXTERNA COM APLICAR PRIMER E Aluminized-epoxy enamel NAS ÁREAS NÃO ISOLADAS (TURBOMACHINERY E RGB PARTS) CONFORME IP-0005 – ITEM 4.7 (SPOP 155 (TASK 70-41-03-380-011) PERFORM EXTERNAL PAINTING WITH APPLYING PRIMER AND Aluminized-epoxy enamel IN NON-ISOLATED AREAS (TURBOMACHINERY AND RGB PARTS) IN ACCORDANCE WITH IP-0005 – ITEM 4.7 (SPOP 155 (TASK 70-41-03-380-011) |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 03 | APLICAR PINTURA COM EPOXY POLYMIDE PWC07-047 (PRETO) NAS ÁREAS ‘’A’’ E ‘’C’’ (PROPELLER SHAFT) DEMARCADAS NA FIG 1 (SB 21576R6) EM ANEXO. APPLY PAINT WITH EPOXY POLYMIDE PWC07-047 (BLACK) IN AREAS ‘’A’’ AND ‘’C’’ (PROPELLER SHAFT) MARKED IN FIG 1 (SB 21576R6) ATTACHED. |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 04 | REMOVER ISOLAÇÕES, EXCESSOS E LIMPAR COM AR COMPRIMIDO REMOVE INSULATION, EXCESS AND CLEAN WITH COMPRESSED AIR |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 05 | REGRAVAÇÃO DE PARTES: FAZER UMA LINHA COM VIBROPEN NO PN ANTIGO DO PROPELLER SHAFT E GRAVAR NOVO CONFORME DESCRITO NO SB 21576R6 E ABAIXO: RE-ENGRAVING PARTS: MAKE A LINE WITH VIBROPEN ON THE OLD PN OF THE PROPELLER SHAFT AND ENGRAVE THE NEW ONE AS DESCRIBED IN SB 21576R6 AND BELOW: - OLD PN: 3045519-01 - NEW PN: 01R3045519-01 |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 06 | LANÇAR NO LOOGBOOK O CUMPRIMENTO DO REFERIDO SB 21576R6. LAUNCH ON LOOGBOOK COMPLIANCE WITH THE REFERRED SB 21576R6. |  |  |  |  |  | CTM |  |  |  |
| 07 | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| REPARO NA PINTURA EXTERNA (TURBOMACHINRY E RGB MONTADOS) |  |  |  | ANDRÉ |  |  |  |  | 25/09/24 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)