| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23031746 |  | 0055-017, 0060-117, 24932, 0060-067, AH8632, AH9099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RESERVA - IAS |  |  | VANES 1º ST |  |  |  |  | 06 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | HEAT TINT: AQUECER POR 15 A 20 MINUTOS EM 704° C e LOGO QUE ESFRIAR LIBERAR PARA A INSPEÇÃO ANALISAR. HEAT TINT: HEAT FOR 15 TO 20 MINUTES AT 704° C AND AS SOON AS IT COOLS RELEASE FOR INSPECTION TO ANALYZE. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | INSPEÇÃO VISUAL. VISUAL INSPECTION. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 3 | LIMPAR CONFORME A IP-0006,3.10 CLEAR AS PER IP-0006,3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. WERE INDICATIONS FOUND? ( ) YES ( )NO |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 5 | LIMPAR CONFORME A IP-0006,3.10 CLEAR AS PER IP-0006,3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): AUGUSTO ROSA |  |  |  |  | DATA (Date): 11/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)