| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23073353 |  | N/C |  |  |  | 034970 |  |  |  | 02118 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |  |
| M250-C20J / CAE-821455F |  |  | 1º STG SHIELD |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
| 01 | Soldar áreas desgastadas das sadlles preenchendo com solda AMS 5839 para recuperar as dimensões conforme Fig. 6 em anexo. Weld build-up worn area with weld filler material AMS 5839 to get final dimensions as show in Fig. 6 attached. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Soldagem |
| 02 | Usinar faces soldadas das Saddles respeitando as medidas conforme Fig. 6 em anexo. Machine welded areas to get final dimensions as show in Fig. 6 attached. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 03 | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 04 | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 05 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 06 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 07 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.26. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 08 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.23. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 09 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 19/09/2024 |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)