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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23071309
	GK553620
	034970
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20J / CAE-821455F
	Power Turbine Inner Shaft
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested by the customer:
Remove coating and inspect.

	1
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.02.

Clean per IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.02.
	
	Galvanoplastia

	2
	Decapar níquel utilizando com ácido nítrico pelo período de 1 hora, garantir a remoção completa do níquel conforme tabela em anexo.

Remove nickel coating with nitric acid for 1 hour, assure remotion total coating per table attached.
	
	Galvanoplastia

	3
	Realizar inspeção do artigo conforme OHM 10W3 72-50-00 Inspection Item 12 Table 306 Power Turbine Inner Shaft (Realizar preservação do artigo protegendo contra danos de impacto e corrosão).

Inspect the part per OHM 10W3 72-50-00 Inspection Item 12 Table 306 Power Turbine Inner Shaft (Preserve the part and protect to prevent any damages and corrosion).
	
	Inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	Patrick Dimas
	10/05/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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