| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10416 |  | WN62072 |  |  |  | 036555 |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200316 |  |  | Power Turbine Outer Shaft |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Restore coating and inspection per CSP22005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Remover alseal conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. Remove alseal coating per IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza Química |
| 2 | Remover Electroless nickel conforme AMS 2405 Ref. Remove electroless nickel per AMS 2405. |  |  |  |  |  |  |  |  | Galvanoplastia |
| 3 | Realizar inspeção do artigo conforme HMM CSP22005 e encaminhar para reparos conforme necessário. Perform inspection of the part per HMM CSP22005 and send it to repair as necessary. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 14/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)