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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188

	     6875243
	                         N/C                          
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                  RESERVA   -   T56
	                       BLADES 3º ST
	89

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	POLIR AS AGREGAÇÕES NAS ÁREAS INTERNAS DO SHROUD DO TIP.

POLISH THE AGGREGATIONS IN THE INNER AREAS OF THE TIP SHROUD.
	INTERNA
	REPAROS

	2
	APLICAR GLASS BEAD SECO COM BAIXA PRESSÃO, NO BORDO DE ATAQUE E ADJACÊNCIAS, TAMBÉM NA ÁREA INTERNA DO SHROUD IP-0006, 3.26

APPLY DRY GLASS BEAD WITH LOW PRESSURE, ON THE LEADING EDGE AND SURROUNDINGS, ALSO IN THE INTERNAL AREA OF THE SHROUD IP-0006, 3.26
	          INTERNA
	  

                       LIMPEZA

	3
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	INTERNA
	                       LIMPEZA

	4
	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
	INTERNA
	                       INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   14/10/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	14/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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