| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23008021 |  | IL26519 |  |  |  | 034973 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-821455F |  |  | Gearbox Housing Assy |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Weld repair, treat corrosion and restore Coating per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Remover pintura conforme TASK 70-32-15-300-803 SPM CSP22006. Nota: Preservar cages dos rolamentos após decapagem da tinta. Remove coating per TASK 70-32-15-300-803 SPM CSP22006. Note: Preserve bearing cage after removal of coating. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 2 | Realizar reparo por solda refazendo lockwire lug danificado conforme item 1 da tabela 401 em anexo. Weld repair to build up damaged lockwire lug, reference Item 1 table 401 attached. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Realizar blend recuperando o contorno do lockwire lug e um novo furo de frenagem com o diâmetro de 0.070 inch (1.78 mm). Blend lockwire lug to original contour and drill 0.070-inch (1.78 mm) lockwire lug. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 4 | Suavizar áreas com corrosão conforme necessário preparando o local para preencher utilizando Devon F ou Metal Set A-4 na etapa 10. Blend corroded areas as necessary and prepare spots to fill blended areas with Devcon F or Metal Set A-4 on step 10. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 5 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform cleaning of the part per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 7 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual 10W3. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 8 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Nota: Preservar cages dos rolamentos após a limpeza. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Note: Preserve bearing cage after cleaning of the part. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 9 | Tratar corrosão com solução de dicromato de sódio. TASK 70-32-03-300-801 SPM CSP22006. Perform dichromate sodium touch up TASK 70-32-03-300-801 SPM CSP22006. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 10 | Preencher conforme necessário locais blendados na etapa 4 utilizando Devon F ou Metal Set A-4 refazendo o contorno original do artigo e deixando com um bom acabamento. Fill blended areas on step 4 with Devcon F or Metal Set A-4 as necessary to get the original contour of the part and a smooth surface. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 11 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Nota: Preservar cages dos rolamentos após limpeza peça. Perform cleaning of the part per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Note: Preserve bearing cage after cleaning of the part. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 12 | Isolar áreas que não receberão coating, como áreas internas, studs, cages, inserts e sleeves. Mask studs, cages, inserts and all areas other the external area such as sleeves and any internal area. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
| 13 | Realizar aplicação de coating na área externa conforme IAS-IP-0005 Item 3.14 Rev. 05. (TASK 70-32-11-300-801). Apply coating on external area per IAS-IP-0005 Item 3.14 Rev. 05. (TASK 70-32-11-300-801). |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
| 14 | Realizar limpeza das roscas dos studs utilizando ferramenta adequada. Chase studs threads with appropriate toll. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 15 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 15/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)