| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23072258 |  | KK35016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| COMPRESSOR AE-109020 |  |  | WHEEL 14º ST |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REMOVER AS 20 PALHETAS REFUGOS, ASSINALADAS DE VERMELHO E ENSACAR SEPARADAS DAS DEMAIS BOAS. REMOVE THE 20 SCRAP STRAWS, MARKED IN RED AND BAG SEPARATELY FROM THE OTHER GOOD ONES |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | REMOVER O CONTRA PESO E SUAVISAR OS FUROS DO LIP. REMOVE THE COUNTERWEIGHT AND SMOOTH THE LIP HOLES |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 3 | REMOVER AS DEMAIS PALHETAS, CUIDANDO PARA NÃO DANIFICA-LAS, POIS SERÃO REUSADAS. REMOVE THE OTHER BLADES, TAKING CARE NOT TO DAMAGE THEM, AS THEY WILL BE REUSED |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 4 | TIRAR OS PEDAÇOS DE PINOS DA RODA E DAS PALHETAS BOAS E AS REBARBAS ADJACENTES. REMOVE THE PIECES OF PINS FROM THE WHEEL AND THE GOOD VANES AND THE ADJACENT BURRS |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 5 | EXECUTAR LIMPEZA DA RODA E DAS PALHETAS BOAS, CONFORME A IP-0006, 3.8 CLEAN THE WHEEL AND GOOD VANES ACCORDING TO IP-0006, 3. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4 APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4 DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 7 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 8 | ISOLAR E APLICAR BANHO DE PRATA NA ROSCA INTERNA, AMS 2410. ISOLATE AND APPLY SILVER PLATING ON THE INTERNAL THREAD, AMS 2410 |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 9 | CRIAR O.S. PARA AS PALHETAS BOAS APÓS INSPECIONA-LAS. CREATE O.S. FOR THE GOOD VANES AFTER INSPECTING THEM |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 10 | MONTAR AS PALHETAS, FRENA-LAS COM PINOS P/N=6731108 E EXECUTAR STAK. ASSEMBLE THE BLADES, BRAKE THEM WITH PINS P/N=6731108 AND PERFORM STAK |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 11 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 15/10/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 15/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)