| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6845945 |  | C6802 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| COMPRESSOR AE-109024 |  |  | TIE BOLT |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | RETIFICAR O DIÂMETRO DO MUTE 9º ST, DEIXANDO= 0.869¨+OU- 0.002¨, VEJA A FIGURA 901 ANEXA. RECTIFY THE DIAMETER OF THE 9TH ST MUTE, LEAVING = 0.869 ̈ + OR- 0.002 ̈, SEE FIGURE 901 ATTACHED |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 3 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | APLICAR 0.005¨ DE ESPESSURA DE CROMO DURO NO DIÂMETRO DO MUTE 9º ST, AMS 2406. APPLY 0.005 ̈ THICK HARD CHROME TO THE DIAMETER OF THE MUTE 9TH ST, AMS 2406 |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 5 | EXECUTAR ALÍVIO DE TENSÃO EM 190° C POR 8 HORAS. PERFORM STRAIN RELIEF AT 190° C FOR 8 HOURS |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 6 | RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, DEIXANDO= 0.875¨ -0.0003¨ VEJA A FIGURA 901 ANEXA. RECTIFY THE CHROME DIAMETER, LEAVING= 0.875 ̈ -0.0003 ̈ SEE FIGURE 901 ATTACHED |  |  |  |  |  | RETÍFICA |  |  |  |
| 7 | REMOVER OS EXCESSOS DE CROMO DOS REBAIXOS DO DIÂMETRO RETIFICADO. REMOVE EXCESS CHROME FROM THE RECESSES OF THE GROUND DIAMETER |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 8 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 9 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 10 | APLICAR GLASS BEAD NA ROSCA PARA LIMPAR COM 20 PSI. IP-0006, 3.26 APPLY GLASS BEAD TO THE THREAD TO CLEAN WITH 20 PSI. IP-0006, 3.2 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 11 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 12 | ENVIAR PARA SERVIÇO EXTERNO, APLICAR PHOSPHATE. SEND TO EXTERNAL SERVICE, APPLY PHOSPHATE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 13 | APLICAR PHOSPHATE COATING- AMS 2481 NA ROSCA E CABEÇA. VEJA A FIGURA ANEXA. APPLY PHOSPHATE COATING- AMS 2481 TO THE THREAD AND HEAD. SEE THE ATTACHED FIGURE |  |  |  |  |  | EXTERNO |  |  |  |
| 14 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 16/10/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 16/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)