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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188

	                         6789860
	                       A-11642
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	               AE-109024   /   TU. A-8303
	      COMBUSTION CHAMBER INNER CASING
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	2
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM        (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )NO
	
	NDT

	3
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	4
	USINAR UM NOVO RASGO, CONFORME A FIGURA 902 ANEXA.

MACHINE A NEW SLOT, AS SHOWN IN FIGURE 902 ATTACHED.
	
	USINAGEM

	5
	ISOLAR OS FLANGES E PINTAR EXTERNAMENTE COM SERMETEL ALSEAL 518. IP-0006, 3.17

INSULATE THE FLANGES AND PAINT EXTERNALLY WITH SERMETEL ALSEAL 518. IP-0006, 3.17
	
	PINTURA

	6
	INSPEÇÃO FINAL.
(  ) APROVADO       (  ) REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILED
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   16/10/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	16/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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