| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6846935 |  | B 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109008 - TU. A-9536 |  |  | FRONT BEARING CAGE |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 2 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | USINAR OS DIÂMETROS ¨J e K¨, SOMENTE ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO. VER A FIGURA 901 ANEXA. MACHINE THE DIAMETERS ̈J and K ̈, ONLY UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED. SEE FIGURE 901 ATTACHED |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 4 | METALIZAR OS DIÂMETRSO ¨J e K¨, COM BÁSICO METCO 450NS E COMPLETE COM METCO-308NS. VEJA A FIGURA 901 ANEXA. METALLIZE THE DIAMS ̈J and K ̈, WITH BASIC METCO 450NS AND COMPLETE WITH METCO-308NS. SEE FIGURE 901 ATTACHED |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |  |  |  |
| 5 | USINAR OS DIÂMETROS METALIZADOS, DEIXANDO O J= 3.283¨ +OU- 0.0005¨ E O K= 3.973¨ +OU- 0.0005¨ REMOVER CANTOS VIVO. VEJA A FIGURA 901 ANEXA. MACHINE THE METALLIZED DIAMETERS, LEAVING J = 3.283 ̈ +OR- 0.0005 ̈ AND K = 3.973 ̈ +OR- 0.0005 ̈ SEE FIGURE 901 ATTACHED |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 6 | PREPARAR REMOVENDO OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO. PREPARE BY REMOVING EXCESS METALLIZATION |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 7 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 8 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( ) REPROVADO FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 18/10/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 18/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)