	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
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	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188
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	                     DE5620                  
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                    AE-109024    /    TU. A-8303
	                      REAR OIL SEAL
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	
	
	

	1
	EXECUTAR MPI: ASTM E 1414.
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM          (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1414. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N
	
	                NDT

	2
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	              LIMPEZA

	3
	USINAR O DIÂMETRO ¨G¨, SOMENTE ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO.

MACHINE THE DIAMETER ̈G ̈, ONLY UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED
	
	USINAGEM

	4
	ISOLAR E METALIZAR O DIÂMETRO ¨G¨, METCO 450NS e METCO 308NS. (3.005¨) VEJA A FIGURA 801 ANEXA.

INSULATE AND METALLIZE DIAMETER ̈G ̈, METCO 450NS and METCO 308NS. (3,005 ̈) SEE FIGURE 801 ATTACHED
	
	METALIZAÇÃO

	5
	USINAR O DIÂMETRO METALIZADO, DEIXANDO= 3.005¨ +OU- 0.0005¨ REMOVER CATOS VIVOS.  VEJA A FIGURA 801 ANEXA.

USINAR O DIÂMETRO METALIZADO, DEIXANDO= 3.005¨ +OU- 0.0005¨ REMOVER CATOS VIVOS. VEJA A FIGURA 801 ANEXA
	
	USINAGEM

	6
	SUAVISAR REMOVENDO OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO.

SOFTENING BY REMOVING EXCESS METALLIZATION
	
	REPAROS

	7
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	8
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO                 (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   18/10/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	18/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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