| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6842678 |  | AL 8612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109020 / TU. A-9521 |  |  | FRONT BEARING SUPPORT |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1414. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1414. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 2 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | RETIFICAR A FACE-E o MÍNIMO POSSÍVEL PARA EMPARELHAR, DEIXANDO PARALELA COM A FACE-H, PODE FICAR PEQUENAS MANCHAS. RECTIFY THE FACE-E AS LITTLE AS POSSIBLE TO PAIR, LEAVING IT PARALLEL WITH THE FACE-H, MAY GET SMALL STAINS |  |  |  |  |  | RETÍFICA |  |  |  |
| 4 | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO (AMS 2406) NA FACE-E, a LARGURA FINAL SERÁ= 0.864¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROME (AMS 2406) ON THE E-FACE, THE FINAL WIDTH WILL BE= 0.86 |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 5 | EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO 190° EM 8-HORAS. PERFORM 190° STRAIN RELIEF IN 8-HOURS |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 6 | RETIFICAR A FACE-E, DEIXANDO A LARGURA= 0.8635¨+OU- 0.0005¨ e REMOVA OS CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA 901 ANEXA. GRIND THE E-FACE, LEAVING THE WIDTH= 0.8635 ̈+OR- 0.0005 ̈ AND REMOVE THE SHARP CORNERS. SEE FIGURE 901 ATTACHED |  |  |  |  |  | RETÍFICA |  |  |  |
| 7 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 18/10/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 18/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)