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	PN 
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	Nº da OS      ¨IAS¨
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	                     AL 8612                
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                    AE-109020    /    TU. A-9521
	                      FRONT BEARING SUPPORT
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	
	
	

	1
	EXECUTAR MPI: ASTM E 1414.
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM          (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1414. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N
	
	                NDT

	2
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	              LIMPEZA

	3
	RETIFICAR A FACE-E o MÍNIMO POSSÍVEL PARA EMPARELHAR, DEIXANDO PARALELA COM A FACE-H, PODE FICAR PEQUENAS MANCHAS.

RECTIFY THE FACE-E AS LITTLE AS POSSIBLE TO PAIR, LEAVING IT PARALLEL WITH THE FACE-H, MAY GET SMALL STAINS
	
	RETÍFICA

	4
	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO (AMS 2406) NA FACE-E, a LARGURA FINAL SERÁ= 0.864¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME (AMS 2406) ON THE E-FACE, THE FINAL WIDTH WILL BE= 0.86
	
	GALVANO

	5
	EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO 190° EM 8-HORAS.

PERFORM 190° STRAIN RELIEF IN 8-HOURS
	
	REPAROS

	6
	RETIFICAR A FACE-E, DEIXANDO A LARGURA= 0.8635¨+OU- 0.0005¨ e REMOVA OS CANTOS VIVOS.   VEJA A FIGURA 901 ANEXA.

GRIND THE E-FACE, LEAVING THE WIDTH= 0.8635 ̈+OR- 0.0005 ̈ AND REMOVE THE SHARP CORNERS. SEE FIGURE 901 ATTACHED
	
	RETÍFICA

	7
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO          (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   18/10/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	18/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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