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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000416
	JE62996
	038816
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RR300 / RRE-200226
	Scroll Assy
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested by the customer:
Treat corrosion per HMM CSP22005.

	1
	Realizar teste de tração nos prisioneiros.

Perform load-test on studs.
	
	M250 & RR300

	2
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03.

Perform cleaning per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03.
	
	Limpeza química

	3
	Remover nickel conforme AMS 2404.

Remove the nickel per AMS 2404.
	
	Galvanoplastia

	4
	Realizar limpeza das roscas e dos prisioneiros do scroll.

Tap thread holes and studs of the part.
	
	Reparos manuais

	5
	Realizar tratamento da corrosão do scroll lixando os locais necessários com uma lixa fina não removendo material base.

Treat corrosion with sandpaper, be careful and do not remove material base of the part.
	
	Reparos manuais

	6
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03.

Perform cleaning per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03.
	
	Limpeza química

	7
	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in
the.) Heavy Maintenance Manual CSP22005.  
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 3

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
	
	NDT

	8
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw)
Manual.
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

( ) APROVADO – (APPROVED)

( ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	Inspeção

	9
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03.
	
	Limpeza química

	10
	Aplicar nickel conforme AMS 2404, não aplicar nickel nas roscas e nos studs.

Apply nickel per AMS 2404, don’t apply nickel on studs and threads.
	
	Galvanoplastia

	11
	Inspeção final.

Final inspection.
	
	Inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	Patrick Dimas
	21/10/24


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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