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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188

	                      23058593
	                    JJ8392                       
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                    AE-109020    /    TU. A-9521
	                      FRONT B. SEPARATOR
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REMOVER O BANHO DE PRATA. (AÇO)

REMOVE THE SILVER PLATE. (STEEL)
	
	LIMPEZA

	2
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4.

EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4.
	
	NDT

	3
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	4
	APLICAR BANHO DE PRATA, CONFORME A IT-0279
               NOTA: COM O DOBRO DA ESPESSURA QUE COSTUMAM APLICAR EM PARAFUSOS E PORCAS.

APPLY SILVER PLATING, ACCORDING TO IT-0279 NOTE: TWICE THE THICKNESS THEY USUALLY APPLY TO BOLTS AND NUTS.
	
	GALVANO

	5
	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   22/10/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	22/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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