| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23058593 |  | JJ8392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109020 / TU. A-9521 |  |  | FRONT B. SEPARATOR |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REMOVER O BANHO DE PRATA. (AÇO) REMOVE THE SILVER PLATE. (STEEL) |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 2 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4. EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4. |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 3 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | APLICAR BANHO DE PRATA, CONFORME A IT-0279 NOTA: COM O DOBRO DA ESPESSURA QUE COSTUMAM APLICAR EM PARAFUSOS E PORCAS. APPLY SILVER PLATING, ACCORDING TO IT-0279 NOTE: TWICE THE THICKNESS THEY USUALLY APPLY TO BOLTS AND NUTS. |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 5 | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 22/10/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 22/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)