| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000244 |  | UF36557 |  |  |  | 038066 |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200080 |  |  | Power Turbine Inner Shaft |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Restore coating per OHM 10W3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03 para remover Alseal Coating. Remove Alseal coating performing cleaning per IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza Química |
| 2 | NOTA: REMOVER ÓLEO DE PRESERVAÇÃO SOMENTE NO MOMENTO EM QUE FOR INICIAR O PROCESSO DE APLICAÇÃO DO ALSEAL. PARA EVITAR CORROSÃO NO ARTIGO. Aplicar Alseal 518 / 598 conforme procedimento IAS-IP-0005 Item 3.27 Rev.05. Ref. Fig. 801 em anexo. (REPAIR-14 TASK 70-32-15-300-814). Nota 2: Não deve haver bolhas, pingos, rachaduras e a superfície deve ser lisa. NOTE: REMOVE PRESERVATION ONLY WHEN THE PROCESS IS ABOUT TO BEGIN. TO AVOID CORROSION ON THE PART. Apply Alseal 518 / 598 per IAS-IP-0005 Item 3.27 Rev.05. Ref. Fig. 801 attached. (REPAIR-14 TASK 70-32-15-300-814). Note 2: THERE MUST BE NO BLISTERS, DRIPS, MUD CRACKS, OR BEADING AND THE SURFACE MUST BE SMOOTH. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
| 3 | Inspeção final (Realizar preservação do artigo protegendo contra danos de impacto e corrosão). Final inspection (Preserve the part and protect to prevent any damages and corrosion). |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 801 attached. |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 07/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)