| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6842678 |  | D860424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109008 - TU. A-9536 |  |  | FRONT BEARING SUPPORT |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | CENTRAR PELO DIÂMETRO-F e RETIFICAR OS DÂMETROS C e B. VER FIGURA ANEXA. C deixar= 9.235¨+OU- 0.002¨ B deixar= 5.324¨+OU- 0.002¨ CENTER BY DIAMETER-F and GRIND THE DIMENSIONS C and B. SEE ATTACHED FIGURE. C Leave= 9.235 ̈+OR- 0.002 ̈ B leave= 5.324 ̈+OR- 0.00 |  |  |  |  |  | RETÍFICA |  |  |  |
| 2 | POLIR A FACE-E, APENAS PARA LIMPAR. POLISH THE FACE-E, JUST TO CLEAN |  |  |  |  |  | TORNO |  |  |  |
| 3 | APLICAR CROMO DURO (AMS 2406) NOS DIÂMETROS C e B. E NA FACE-E. VEJA AS MEDIDAS FINAIS NA FIGURA 901 ANEXA. APPLY HARD CHROME (AMS 2406) IN DIAMETERS C and B. AND ON THE E-FACE. SEE THE FINAL MEASUREMENTS IN FIGURE 901 ATTACHED |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 4 | EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO EM 190°C POR 8 HORAS. PERFORM STRAIN RELIEF AT 190°C FOR 8 HOURS |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 5 | RETIFICAR A FACE-E CROMADA, DEIXANDO A LARGURA= 0.8645¨ +OU- 0.0005¨ REMOVER CANTOS VIVOS. VER A FIGURA 901 ANEXA. RECTIFY THE CHROME-E FACE, LEAVING THE WIDTH= 0.8645 ̈ +OR- 0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE FIGURE 901 ATTACHED |  |  |  |  |  | RETÍFICA |  |  |  |
| 6 | RETIFICAR OS DIÂMETROS CROMADOS: DEIXAR-C= 9.2495¨-0.0006¨ DEIXAR-B= 5.310¨-0.0006¨ REMOVER CANTOS VIVOS. GRINDING CHROME PLATED DIAMETERS: LET-C= 9.2495 ̈-0.0006 ̈ LET-B= 5.310 ̈-0.0006 ̈ REMOVE SHARP CORNERS |  |  |  |  |  | RETÍFICA |  |  |  |
| 7 | REMOVER EXCESSOS DE CROMO SUAVISANDO. REMOVE EXCESS CHROMIUM BY SMOOTHING |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 8 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 9 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 10 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 11 | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 23/10/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 23/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)