	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188

	                       6842678
	                   1071-151                                              
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                  AE-109024    -    TU. A-8303
	           FRONT BEARING SUPPORT                      
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	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	CENTRAR PELO DIÂMETRO-F e RETIFICAR O DÂMETRO C. VER FIGURA ANEXA.
Deixar= 9.235¨+OU- 0.002¨

CENTER BY DIAMETER-F and GRIND THE DIMENSION C . SEE ATTACHED FIGURE. C Leave= 9.235 ̈+OR- 0.002 ̈ 
	
	RETÍFICA

	2
	POLIR A FACE-E, APENAS PARA LIMPAR.

POLISH THE FACE-E, JUST TO CLEAN
	
	TORNO

	3
	APLICAR CROMO DURO (AMS 2406) NO DIÂMETRO C.
E NA FACE-E.
VEJA AS MEDIDAS FINAIS NA FIGURA 901 ANEXA.

APPLY HARD CHROME (AMS 2406) IN DIAMETERS C. AND ON THE E-FACE. SEE THE FINAL MEASUREMENTS IN FIGURE 901 ATTACHED
	
	GALVANO

	4
	EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO EM 190°C POR 8 HORAS.

PERFORM STRAIN RELIEF AT 190°C FOR 8 HOURS
	
	REPAROS

	5
	RETIFICAR A FACE-E CROMADA, DEIXANDO A LARGURA= 0.8645¨ +OU- 0.0005¨
REMOVER CANTOS VIVOS.
VER A FIGURA 901 ANEXA.

RECTIFY THE CHROME-E FACE, LEAVING THE WIDTH= 0.8645 ̈ +OR- 0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE FIGURE 901 ATTACHED
	
	RETÍFICA

	6
	RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO:
DEIXAR-C= 9.2495¨-0.0006¨
REMOVER CANTOS VIVOS.

GRINDING CHROME PLATED DIAMETERS: LET-C= 9.2495 ̈-0.0006 ̈ REMOVE SHARP CORNERS
	
	RETÍFICA

	7
	REMOVER EXCESSOS DE CROMO SUAVISANDO.

REMOVE EXCESS CHROMIUM BY SMOOTHING
	
	REPAROS

	8
	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM           (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N
	
	NDT

	9
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	10
	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   23/10/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	23/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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