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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188

	                        6821322
	                         2064                       
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                  AE-109020    -    TU. A-9521
	           REAR BEARING SUPPORT                      
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	DESOVALIZAR O DIÂMETRO ¨K¨
           NOTA: ESTE DIÂMETRO TEM UMA BOLHA PARA DENTRO.

DE-EVALUATE DIAMETER ̈K ̈ NOTE: THIS DIAMETER HAS A BUBBLE INSIDE.
	
	REPAROS

	2
	        EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
 APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM          (  )NÃO

         RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )NO
	
	                           NDT

	3
	MEDIR O DIÂMETRO ¨K¨, ANALISAR OS RESULTADOS DO- NDT E REPROGRAMAR.

MEASURE THE DIAMETER ̈K ̈, ANALYZE THE NDT RESULTS AND REPROGRAM.
	
	                      INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   23/10/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	23/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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