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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23008021
	IL26519
	038582
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20J / CAE-821455F
	Gearbox Housing Assy
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested by the customer:
Repair Of Damaged Data Plate Holes per OHM 10W3.

	1
	Limpar furo danificado e refazer a rosca para o parâmetro ¼ - 28 UNF com profundidade para substituir toda área danificada.

Drill and tap damaged hole(s) to ¼ - 28 UNF of a sufficient depth to remove all threads.
	
	Reparos manuais

	2
	Fabricar um plug com rosca externa ¼ - 28 UNF utilizando material QQ-M-31B.

Manufacture plug of ¼ - 28 UNF from QQ-M-31B material.
	
	Reparos manuais

	3
	Aplicar Loctite 601 nas roscas e instalar plug na housing. Aguarde no mínimo 1 hora antes de realizar a próxima etapa.

Apply Loctite 601 to threads and insert plug into housing. Allow at least 1 hour to be cured before proceeding to the next operation.
	
	Reparos manuais

	4
	Usinar plug faceando-o com a superfície da housing.

Machine plugs flush with surface of housing.
	
	Reparos manuais

	5
	Refazer a rosca do plug para os valores originais conforme OHM 10W3.

Drill, tap and countersink new hole(s) according to the applicable drawings.
	
	Reparos manuais

	6
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03.

Perform cleaning of the part per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03.
	
	Limpeza química

	7
	Tratar corrosão com solução de dicromato de sódio. TASK 70-32-03-300-801 SPM CSP22006.

Perform dichromate sodium touch up TASK 70-32-03-300-801 SPM CSP22006.
	
	Limpeza química

	8
	Inspeção final e prosseguir com serviços conforme O.S. 038582 etapa 10.

Final inspection and proceed with services as shown in W.O. 038582 step 10.
	
	Inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	Patrick Dimas
	24/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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