| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23008021 |  | IL26519 |  |  |  | 038582 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-821455F |  |  | Gearbox Housing Assy |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Repair Of Damaged Data Plate Holes per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Limpar furo danificado e refazer a rosca para o parâmetro ¼ - 28 UNF com profundidade para substituir toda área danificada. Drill and tap damaged hole(s) to ¼ - 28 UNF of a sufficient depth to remove all threads. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 2 | Fabricar um plug com rosca externa ¼ - 28 UNF utilizando material QQ-M-31B. Manufacture plug of ¼ - 28 UNF from QQ-M-31B material. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 3 | Aplicar Loctite 601 nas roscas e instalar plug na housing. Aguarde no mínimo 1 hora antes de realizar a próxima etapa. Apply Loctite 601 to threads and insert plug into housing. Allow at least 1 hour to be cured before proceeding to the next operation. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 4 | Usinar plug faceando-o com a superfície da housing. Machine plugs flush with surface of housing. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 5 | Refazer a rosca do plug para os valores originais conforme OHM 10W3. Drill, tap and countersink new hole(s) according to the applicable drawings. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 6 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform cleaning of the part per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 7 | Tratar corrosão com solução de dicromato de sódio. TASK 70-32-03-300-801 SPM CSP22006. Perform dichromate sodium touch up TASK 70-32-03-300-801 SPM CSP22006. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 8 | Inspeção final e prosseguir com serviços conforme O.S. 038582 etapa 10. Final inspection and proceed with services as shown in W.O. 038582 step 10. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 24/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)