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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                  AE-109020    
	                             DIFFUSER  
	1

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	APLICAR GLASS BEAD NAS CORROSÕES DOS FLANGES E DIÂMETRO ADJACENTE. IP-0006, 3.26

APPLY GLASS BEAD TO THE CORROSIONS OF THE FLANGES AND ADJACENT DIAMETER. IP-0006, 3.2
	
	LIMPEZA

	2
	LIMPEZA GERAL INCLUSIVE NAS VIAS, CONFORME A IP-0006, 3.10

GENERAL CLEANING INCLUDING ON THE ROADS, ACCORDING TO IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	3
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM            (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N
	
	NDT

	4
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	5
	ISOLAR ÁREAS DE CONTATO: DIÂMETROS, FACES, ORIFÍCIOS E ROSCAS E APLICAR SERME TEL W, CONFORME A IP-0006, 3.17

ISOLATE CONTACT AREAS: DIAMETERS, FACES, HOLES AND THREADS AND APPLY SERME TEL W ACCORDING TO IP-0006, 3.1
	
	PINTURA

	6
	POLIR AS ÁREAS DE CONTATOS: DIÂMETROS, FACES, ROSCAS E O ALOJAMENTO DO ROLAMENTO (ESPERIMENTAR A PISTA).

POLISH THE CONTACT AREAS: DIAMETERS, FACES, THREADS AND THE BEARING HOUSING (TEST THE RACEWAY)
	
	REPAROS

	7
	REMOVER A SLEEVE, LIMPAR AS ÁREAS DE CONTATO E REINSTALA-LA COM SELANTE NOVO.

REMOVE THE SLEEVE, CLEAN THE CONTACT AREAS AND REINSTALL IT WITH NEW SEALANT
	
	REPAROS

	8
	TESTE DE PRESSÃO.

PRESSURE TEST
	
	INSPEÇÃO

	9
	FRENAR A SLEEVE COM 2- PINOS P/N= 6739977.

BRAKE THE SLEEVE WITH 2- PINS P/N= 6739977
	
	REPAROS

	10
	EXECUTAR ATIVAÇÃO DO SERMETEL.

PERFORM SERMETEL ACTIVATION
	
	LIMPEZA

	11
	LIMPEZA GERAL INCLUSIVE AS VIAS, CONFORME A IP-0006, 3.10 
E APLICAR UMA FINA CAMADA DE ÓLEO PRESERVATIVO NAS ÁREAS POLIDAS.

GENERAL CLEANING INCLUDING ROADS, ACCORDING TO IP-0006, 3.10 AND APPLY A THIN LAYER OF PRESERVATIVE OIL TO THE POLISHED AREAS
	
	LIMPEZA

	12
	INSPEÇÃO FINAL.
(  ) APROVADO         (  ) REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILE
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   29/10/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	29/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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