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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                  AE-109020
	1- VANE 3º ST
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	
	
	

	1
	DESAMASSAR ÁREAS ASSINALADAS E APÓS SUAVISAR.

UNDENT MARKED AREAS AND AFTER SWINGING.
	
	REPAROS

	2
	APLICAR GLASS BEAD com baixa pressão, IP-0006,3.26

GLASS BEAD WALL LAMP with low pressure, IP-0006,3.26
	
	LIMPEZA

	3
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	4
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM       (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )NO
	
	NDT

	5
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	6
	APLICAR NICKEL CÁDMIO. AMS 2416

APPLY NICKEL CADMIO. AMS 2416
	
	GALVANO

	7
	INSTALAR NOVOS SEALS, CONFORME A IT-0051.

INSTALL NEW SEALS, ACCORDING TO IT-0051.
	
	REPAROS

	8
	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   31/10/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	31/10/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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