| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6876496 |  | A-9966 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109024 |  |  | DIFFUSER |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | APLICAR GLASS BEAD GERAL, ISOLANDO OS ORIFÍCIOS. IP-0006, 3.26 APPLY GLASS BEAD GENERALLY, ISOLATING THE HOLES. IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 2 | LIMPEZA GERAL INCLUSIVE NAS VIAS, CONFORME A IP-0006, 3.10 GENERAL CLEANING INCLUDING ON THE ROADS, ACCORDING TO IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 4 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | REMOVER A BAFFLE INTERNA, CUIDANDO PARA REAPROVEITA-LA. REMOVE THE INTERNAL BAFFLE, TAKING CARE TO REUSE IT |  |  |  |  |  | SOLDAGEM |  |  |  |
| 6 | LIMPAR A ÁREA CÔNICA E REINSTALAR A BAFFLE, AMS 5776, 5680, 5782 OU 5784. CLEAR THE TAPERED AREA AND REINSTALL THE BAFFLE, AMS 5776, 5680, 5782, OR 5784 |  |  |  |  |  | SOLDAGEM |  |  |  |
| 7 | ISOLAR ÁREAS DE CONTATO: DIÂMETROS, FACES, ORIFÍCIOS E ROSCAS E APLICAR SERME TEL W, CONFORME A IP-0006, 3.17 ISOLATE CONTACT AREAS: DIAMETERS, FACES, HOLES AND THREADS AND APPLY SERME TEL W ACCORDING TO IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 8 | POLIR AS ÁREAS DE CONTATOS: DIÂMETROS, FACES, ROSCAS E O ALOJAMENTO DO ROLAMENTO (ESPERIMENTAR A PISTA). POLISH THE CONTACT AREAS: DIAMETERS, FACES, THREADS AND THE BEARING HOUSING (TEST THE RACEWAY) |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 9 | REMOVER A SLEEVE, LIMPAR AS ÁREAS DE CONTATO E REINSTALA-LA SEM FRENAR. REMOVE THE SLEEVE, CLEAN THE CONTACT AREAS AND REINSTALL IT WITHOUT BRAKING |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 10 | TESTE DE PRESSÃO. PRESSURE TEST |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 11 | FRENAR A SLEEVE COM 2- PINOS P/N= 6739977. BRAKE THE SLEEVE WITH 2- PINS P/N= 6739977 |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 12 | EXECUTAR ATIVAÇÃO DO SERMETEL. PERFORM SERMETEL ACTIVATION |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 13 | LIMPEZA GERAL INCLUSIVE AS VIAS, CONFORME A IP-0006, 3.10 E APLICAR UMA FINA CAMADA DE ÓLEO PRESERVATIVO NAS ÁREAS POLIDAS. GENERAL CLEANING INCLUDING ROADS, ACCORDING TO IP-0006, 3.10 AND APPLY A THIN LAYER OF PRESERVATIVE OIL TO THE POLISHED AREAS |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 14 | INSPEÇÃO FINAL. ( ) APROVADO ( ) REPROVADO FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 31/10/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 31/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)