| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000336 |  | XR10471 |  |  |  | 038816 |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200226 |  |  | COMPRESSOR REAR SUPPORT |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
| Service requested: Thermal spray dia “C” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Pré-usinar o diâmetro “C” o suficiente para remover a metalização existente. NOTA: NÃO REMOVER A METALIZAÇÃO QUIMICAMENTE. Pre-machine the “C” diameters enough to remove the existing plating. NOTE: DO NOT REMOVE THE METALLIZATION CHEMICALLY. DIA “C”: _____________. NCC: _____________. Valid until: _____________. |  |  |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |
| 02 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform cleaning per IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |
| 03 | Realizar NDT no local trabalhado conforme (Perform NDT on worked área conform) CSP22005. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): A Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 04 | Realizar inspeção pós-NDT conforme CSP22005. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per CSP22005. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| 05 | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |
| 06 | Mascarar as áreas adjacentes ao diâmetro “C”. Jatear o diâmetro “C” utilizando óxido de alumínio grana 20 conforme TASK 70-32-17-300-833 (IAS-IP-0006 item 3.27 rev.03). Mask all areas adjacent to diameter “C” and blast with aluminum oxide grit 20 as per TASK 70-32-17-300-833 (IAS-IP-0006 item 3.27 rev.03). |  |  |  |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |
| 07 | Metalizar os diâmetros “C” com camada suficiente para permitir a usinagem dos diâmetros conforme informado abaixo: • BOND COAT: COM METCO 450NS COM CAMADA DE 0,003inch A 0,007inch. • TOP COAT: COM XPT 268 com camada suficiente para permitir a usinagem final do diâmetro “C” conforme a medida de 4.7085 inch. NOTA: A METALIZAÇÃO DEVE FICAR COM A TEXTURA UNIFORME SEM BOLHAS, TRINCAS, LASCAMENTO OU NÃO POSSUI ÁREAS COM DEFEITOS QUE NÃO SERÃO REMOVIDOS DURANTE A USINAGEM E SEM EVIDÊNCIA DE DELAMINAÇÃO, ÁREA COM METALIZAÇÃO SEM ADESÃO ADEQUADA OU SUPERAQUECIMENTO NÃO SÃO PERMITIDOS. Thermal spray dia “C” with enough thickness to let machine the diameters per parameters bellow: • BOND COAT: WITH METCO 450NS AND LAYER OF 0,003inch to 0,007inch. • TOP COAT: WITH XPT 268 and enough thickness to machine the diameter “C” to 4.7085 inch. NOTE: COATING MUST BE UNIFORM IN TEXTURE AND FREE OF BLISTERS, CRACKING, SPALLING, OR CHIPPED AREAS WHICH WOULD NOT BE COMPLETELY REMOVED BY MACHINING. NO EVIDENCE OF DELAMINATION, UNBOUNDED AREAS, OR OVERHEATING IS PERMITTING. |  |  |  |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |
| 08 | Realizar a usinagem final: Diâmetro "C": 4.7085 inch +0.0005 inch / -0.000 inch. machine with the values: Diameter “C”: 4.7085 inch +0.0005 inch / -0.000 inch. DIA “C”: _____________. NCC: _____________. Valid until: _____________. |  |  |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |
| 09 | Remover excessos de metalização das áreas adjacentes deixando com um bom acabamento. NOTA: AO REMOVER OS EXCESSOS E REALIZAR O ACABAMENTO TENHA CUIDADO PARA NÃO DANIFICAR A ÁREA METALIZADA. Remove excess of material outside areas where was coated and let smooth surface between coated and not coated areas. NOTE: BE CAREFUL TO NO CAUSE DAMAGE ON COATED AREA. |  |  |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |
| 10 | Realizar inspeção dos diâmetros usinados, registrar valores: Perform inspections of diameters machined and register values: Diameter “C”: _____________. NCC DIA: _____________. Valid until: _____________. |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| 11 | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figures 901, 902 and 903 attached |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  |  | 01/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)