| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23051075 |  | PC36827 |  |  |  | 039353 |  |  |  | 02121 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20R / CAG-15246 |  |  | Gearbox cover Assy |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Remove corrosion and Restore Coating per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Decapar gearbox housing conforme IAS-IP-0006 item 3.18 e limpar conforme IAS-IP-0006 item 3.30. strip paint gearbox housing according to IAS-IP-0006 item 3.18 and clean according to IAS-IP-0006 item 3.30. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 2 | Remover e tratar corrosão deixando com um bom acabamento. Remove and tret corroded area to get a smooth surface. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 3 | Aplicar solução de Dicromato de sódio. TASK 70-32-01-300-801 SPM CSP22006. Apply sodium dichromate solution. TASK 70-32-01-300-801 SPM CSP22006. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 4 | Isolar áreas que não receberão coating, como áreas internas, studs, cages, inserts e sleeves. Mask studs, cages, inserts and all areas other the external area such as sleeves and any internal area. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
| 5 | Realizar aplicação de coating na área externa conforme IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev. 05. (TASK 70-32-11-300-801). Apply coating on external area per IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev. 05. (TASK 70-32-11-300-801). |  |  |  |  |  |  |  |  | Pintura |
| 6 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Felipe Souza |  |  |  |  | 05/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)