| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6821322 |  | 2064 |  |  | 037848 |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109020 / TU. A-9521 |  |  | REAR BEARING SUPPORT |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | PREPARAR E SOLDAR AS TRINCAS NOS KEY SLOTS, EXECUTANDO TAMBÉM OS REFORÇOS NOS QUATRO SLOTS. AMS 5674 (347SS) NOTA: COLOCAR UM ENCHIMENTO ENTRE O DIÂMETRO ¨K¨e o DISCO FERRAMENTA NA ÁREA ASSINALADA, DURANTE A SOLDAGEM PARA REDUZIR UMA BOLHA INTERNA. MOTIVO: NESSA ÁREA ASSINALADA ESTÁ COM 0.020¨MENOR QUE O MÍNIMO NO RAIO. PREPARE AND WELD THE CRACKS IN THE KEY SLOTS, ALSO PERFORMING THE REINFORCEMENTS IN THE FOUR SLOTS. AMS 5674 (347SS) NOTE: PLACE A FILLER BETWEEN THE DIAMETER ̈K ̈AND THE TOOL DISC IN THE MARKED AREA, DURING WELDING TO REDUCE AN INTERNAL BUBBLE. REASON: IN THIS MARKED AREA IT IS 0.020 ̈LESS THAN THE MINIMUM IN THE RADIUS |  |  |  |  |  | SOLDAGEM |  |  |  |
| 2 | PREPARAR E SOLDAR AS TRINCAS ASSINALADAS NA SOLDA DOS STRUTS e SUAVISAR AS MESMAS. AMS 5674. PREPARE AND WELD THE CRACKS MARKED ON THE STRUT WELD and SMOOTH THEM. AMS 5674 |  |  |  |  |  | SOLDAGEM |  |  |  |
| 3 | FECHAR COM SOLDA 1- FURO ASSINALADO NO HAT BAND e SUAVISAR. AMS 5674. CLOSE WITH SOLDER 1- HOLE MARKED IN THE HAT BAND and SEAL. AMS 5674 |  |  |  |  |  | SOLDAGEM |  |  |  |
| 4 | EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO EM 650° C POR 3- HORAS. PERFORM STRAIN RELIEF AT 650°C FOR 3-HOUR |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 5 | REMOVER OS EXCESSOS DE SOLDA DOS KEY SLOTS E POLIR OS CANTOS. DEIXAR A LARGURA DO RASGO= 0.241¨, PROFUNDIDADE DO RASGO= 0.120¨ e o DIÂMETRO DOS 4- FUROS= 0.221¨ REMOVE EXCESS SOLDER FROM THE KEY SLOTS AND POLISH THE CORNERS. LEAVE GAP WIDTH= 0.241 ̈, GROOVE DEPTH= 0.120 ̈ and 4-HOLE DIAMETER= 0.22 |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 6 | DESOVALIZAR O DIÂMETRO DO FLANGE DO REAR CONE. DE-EVALUATE THE DIAMETER OF THE REAR CONE FLANGE |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 7 | APLICAR GLASS BEAD PARA CLAREAR, CONFORME A IP-0006, 3.26. APPLY GLASS BEAD TO THINNING, IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 8 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 9 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( ) NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( ) N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 10 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 11 | INSPEÇÃO VISUAL E DIMENCIONAL. VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 12 | USINAR OS DIÂMETROS ¨J e K¨, MAIS AS FACES ¨L e M¨, DEIXANDO 2/3 DE MANCHAS EM CADA e SUAVISAR OS CANTOS VIVOS. MACHINE THE DIAMETERS ̈J and K ̈, PLUS THE ̈L and M ̈ FACES, LEAVING 2/3 OF STAINS ON EACH and SMOOTHING THE SHARP CORNERS |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 13 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 11/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 11/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)