| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6894133 |  | 20683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109020 |  |  | DIFFUSER |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REMOVER O PRISIONEIRO FROUXO E DESPRENDER A PORCA REFUGO (AQUECENDO-A ou CORTANDO-A…), SEM DANIFICAR O PRISIONEIRO QUE DEVE SER REINSTALADO, SE NECESSÁRIO COM COLA. REMOVE THE LOOSE STUD AND DETACH THE SCRAP NUT (BY HEATING IT or CUTTING IT...), WITHOUT DAMAGING THE STUD WHICH MUST BE REINSTALLED, IF NECESSARY WITH GLUE |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | REMOVER A BAFFLE INTERNA, CUIDANDO PARA TENTAR REAPROVEITA-LA. REMOVE THE INNER BAFFLE, TAKING CARE TO TRY TO REUSE I |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 3 | APLICAR GLASS BEAD GERAL, INCLUSIVE INTERNAMENTE NO SUMP, COM ESPECIAL ATENÇÃO NA ÁREA CÔNICA, ISOLANDO OS ORIFÍCIOS. IP-0006, 3.26 APPLY GLASS BEAD GENERALLY, INCLUDING INTERNALLY IN THE SUMP, WITH SPECIAL ATTENTION TO THE CONICAL AREA, ISOLATING THE HOLES. IP-0006, 3.2 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | LIMPEZA GERAL, INCLUSIVE NAS VIAS, CONFORME A IP-0006, 3.10 GENERAL CLEANING INCLUDING ON THE ROADS, ACCORDING TO IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 6 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 7 | CONFERIR A LIMPEZA DA ÁREA CÔNICA E REINSTALAR A BAFFLE, AMS 5776, 5680, 5782 OU 5784. CLEAR THE TAPERED AREA AND REINSTALL THE BAFFLE, AMS 5776, 5680, 5782, OR 5784 |  |  |  |  |  | SOLDAGEM |  |  |  |
| 8 | ISOLAR ÁREAS DE CONTATO: DIÂMETROS, FACES, ORIFÍCIOS E ROSCAS E APLICAR SERME TEL W, CONFORME A IP-0006, 3.17 ISOLATE CONTACT AREAS: DIAMETERS, FACES, HOLES AND THREADS AND APPLY SERME TEL W ACCORDING TO IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 10 | REMOVER A SLEEVE, LIMPAR AS ÁREAS DE CONTATO E REINSTALA-LA SEM FRENAR. REMOVE THE SLEEVE, CLEAN THE CONTACT AREAS AND REINSTALL IT WITHOUT BRAKING |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 11 | TESTE DE PRESSÃO. PRESSURE TEST |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 12 | FRENAR A SLEEVE COM 2- PINOS P/N= 6739977. BRAKE THE SLEEVE WITH 2- PINS P/N= 6739977 |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 13 | POLIR AS ÁREAS DE CONTATOS: DIÂMETROS, FACES, ROSCAS E O ALOJAMENTO DO ROLAMENTO (ESPERIMENTAR A PISTA). POLISH THE CONTACT AREAS: DIAMETERS, FACES, THREADS AND THE BEARING HOUSING (TEST THE RACEWAY) |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 14 | EXECUTAR ATIVAÇÃO DO SERMETEL. PERFORM SERMETEL ACTIVATION |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 15 | LIMPEZA GERAL INCLUSIVE AS VIAS, CONFORME A IP-0006, 3.10 E APLICAR UMA FINA CAMADA DE ÓLEO PRESERVATIVO NAS ÁREAS POLIDAS. GENERAL CLEANING INCLUDING ROADS, ACCORDING TO IP-0006, 3.10 AND APPLY A THIN LAYER OF PRESERVATIVE OIL TO THE POLISHED AREAS |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 16 | INSPEÇÃO FINAL. ( ) APROVADO ( ) REPROVADO FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 11/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 11/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)