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	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REMOVER O PRISIONEIRO FROUXO E DESPRENDER A PORCA REFUGO (AQUECENDO-A ou CORTANDO-A…), SEM DANIFICAR O PRISIONEIRO QUE DEVE SER REINSTALADO, SE NECESSÁRIO COM COLA.

REMOVE THE LOOSE STUD AND DETACH THE SCRAP NUT (BY HEATING IT or CUTTING IT...), WITHOUT DAMAGING THE STUD WHICH MUST BE REINSTALLED, IF NECESSARY WITH GLUE 
	
	REPAROS

	2
	REMOVER A BAFFLE INTERNA, CUIDANDO PARA TENTAR REAPROVEITA-LA.

REMOVE THE INNER BAFFLE, TAKING CARE TO TRY TO REUSE I
	
	REPAROS

	3
	APLICAR GLASS BEAD GERAL, INCLUSIVE INTERNAMENTE NO SUMP, COM ESPECIAL ATENÇÃO NA ÁREA CÔNICA, ISOLANDO OS ORIFÍCIOS.
IP-0006, 3.26

APPLY GLASS BEAD GENERALLY, INCLUDING INTERNALLY IN THE SUMP, WITH SPECIAL ATTENTION TO THE CONICAL AREA, ISOLATING THE HOLES. IP-0006, 3.2
	
	LIMPEZA

	4
	LIMPEZA GERAL, INCLUSIVE NAS VIAS, CONFORME A IP-0006, 3.10

GENERAL CLEANING INCLUDING ON THE ROADS, ACCORDING TO IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	5
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM            (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )N
	
	NDT

	6
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	7
	CONFERIR A LIMPEZA DA ÁREA CÔNICA E REINSTALAR A BAFFLE, AMS 5776, 5680, 5782 OU 5784.

CLEAR THE TAPERED AREA AND REINSTALL THE BAFFLE, AMS 5776, 5680, 5782, OR 5784
	
	SOLDAGEM

	8
	ISOLAR ÁREAS DE CONTATO: DIÂMETROS, FACES, ORIFÍCIOS E ROSCAS E APLICAR SERME TEL W, CONFORME A IP-0006, 3.17

ISOLATE CONTACT AREAS: DIAMETERS, FACES, HOLES AND THREADS AND APPLY SERME TEL W ACCORDING TO IP-0006, 3.1
	
	PINTURA

	10
	REMOVER A SLEEVE, LIMPAR AS ÁREAS DE CONTATO E REINSTALA-LA SEM FRENAR.

REMOVE THE SLEEVE, CLEAN THE CONTACT AREAS AND REINSTALL IT WITHOUT BRAKING
	
	REPAROS

	11
	TESTE DE PRESSÃO.

PRESSURE TEST
	
	INSPEÇÃO

	12
	FRENAR A SLEEVE COM 2- PINOS P/N= 6739977.

BRAKE THE SLEEVE WITH 2- PINS P/N= 6739977
	
	REPAROS

	13
	POLIR AS ÁREAS DE CONTATOS: DIÂMETROS, FACES, ROSCAS
 E O ALOJAMENTO DO ROLAMENTO (ESPERIMENTAR A PISTA).

POLISH THE CONTACT AREAS: DIAMETERS, FACES, THREADS AND THE BEARING HOUSING (TEST THE RACEWAY)
	
	REPAROS

	14
	EXECUTAR ATIVAÇÃO DO SERMETEL.

PERFORM SERMETEL ACTIVATION
	
	LIMPEZA

	15
	LIMPEZA GERAL INCLUSIVE AS VIAS, CONFORME A IP-0006, 3.10 
E APLICAR UMA FINA CAMADA DE ÓLEO PRESERVATIVO NAS ÁREAS POLIDAS.

GENERAL CLEANING INCLUDING ROADS, ACCORDING TO IP-0006, 3.10 AND APPLY A THIN LAYER OF PRESERVATIVE OIL TO THE POLISHED AREAS
	
	LIMPEZA

	16
	INSPEÇÃO FINAL.
(  ) APROVADO         (  ) REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILE
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   11/11/2024
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	VILSON BARBOSA
	11/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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