| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6829641 |  | N/C |  |  |  | 036985 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAT-25519 |  |  | Spanner Nut #5 |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Blend and NDT per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Remover os danos causados pela frenagem, utilizando lima fina, pedra abrasiva e lixas, conforme necessário, não ultrapassando a profundidade da aba. o acabamento das áreas afetadas pela remoção deve ser igual ou melhor do que a superfície original da peça. Remove damage caused by braking, using a fine file, abrasive stone and sandpaper, as necessary, not exceeding the depth of the lip. The finish of the areas affected by removal must be equal to or better than the original surface of the part. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos Manuais |
| 2 | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 3 | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 4 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 5 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 04/09/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)