| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6853290 |  | N/C |  |  |  | 036985 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20B / CAT-25519 |  |  | Horizontal Firewall |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Weld repair cracks and ding out dents per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizar reparo com solda na trinca assinalada, referência (item 5, Table 401, Engine Repair, 72--00--00). (AMS 5784) Repair crack with welding, reference (item 5, Table 401, Engine Repair, 72--00--00) (AMS 5784) |  |  |  |  |  |  |  |  | Soldagem |
| 2 | Suavizar solda para manter o perfil mais próximo possível do original. Smooth weld to keep the profile as close as possible to the original. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 3 | Desamassar áreas indicadas, manter o perfil mais próximo possível do original. Ding out marked dents keep the part profile as close as possible to the original. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos manuais |
| 4 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 5 | Realizar NDT no local trabalhado (Perform NDT conform) PRPL 1-8 and Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): A Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 6 | Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per OHM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 7 | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 8 | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 29/08/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)