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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188

	               6848669
	                        XX11732                         
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                AE-109020
	                       AIR INLET HOUSING
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	2
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM        (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )NO
	
	NDT

	3
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	4
	ISOLAR ROSCAS, ÁREAS DE CONTATO E PINTAR EXTERNAMENTE:   PRIMER PA-0060   e   CINZA PA-0065.

ISOLATE THREADS, CONTACT AREAS AND PAINT EXTERNALLY: PRIMER PA-0060 and GRAY PA-0065.
	
	PINTURA

	5
	REMOVER EXCESSOS, ISOLAR E APLICAR EMBORRACHAMENTO NO BORDO DE ATAQUE DOS STRUTS.

REMOVE EXCESSES, ISOLATE AND APPLY RUBBER TO THE LEADING EDGE OF THE STRUTS.
	
	PINTURA

	6
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO          (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   13/11/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	13/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
	




image2.wmf
Ext.


image3.wmf
Int.


image4.wmf
Ext.


image1.wmf
Int.


image5.png




