| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6879879 |  | 36331 |  |  |  | 036985 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAT-25519 |  |  | Exhaust Collector |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Repair Dim Y, Dia BA, Surface T, Stub Flange, ding out dents, rework squareness, replace 1 rivet PN AN125402, NDT and repair, if necessary, Dia M and L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realinhar desvio apresentado na área dash -1 e no eixo central realizando trabalho a frio. Cold straightening repair gross misalignment of main axis and casting detail Dash -1 per standard sheet metal practices. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 2 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 3 | Realizar NDT na área Dash -1 conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 4 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 5 | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | Realizar inspeção dimensional conforme OHM. Perform dimensional inspection per OHM |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção Dimensional |
| 7 | Realizar inspeção dos serviços realizados e criar Sub O.S. para reparar a Dim Y e todos os reparos necessários conforme inspeção da etapa anterior. Perform inspection of services performed and make a Sub W.O. to repair Dim Y and all other repair as necessary, after performed previous step. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 04/09/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)