| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23053781 |  | UH10867 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109020 - COMPRESSOR |  |  | WHEEL 1º ST |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REMOVER O BANHO DE ELECTROLESS NICKEL DO CORPO E LIMPAR, CONFORME A INSTRUÇÃO ANEXA, PÁGINAS 902 e 903. VEJA FIG. 908 ANEXA. REMOVE THE ELECTROLESS NICKEL BATH FROM THE BODY AND CLEAN, ACCORDING TO THE ATTACHED INSTRUCTIONS, PAGES 902 and 903. SEE FIG. 908 ATTACHED. |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 2 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 4 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | ISOLAR O HUB E A FACE ADJACENTE CONFORME A FIGURA 908 ANEXA E APLICAR 0.0012¨ DE ESPESSURA DE ELECTROLESS NICKEL, CONFORME A AMS 2404. ISOLATE THE HUB AND ADJACENT FACE AS ATTACHED FIGURE 908 AND APPLY 0.0012 ̈ THICKNESS OF ELECTROLESS NICKEL, AS PER AMS 2404. |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 6 | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO POR 5 HORAS EM 135° C. PERFORM HEAT TREATMENT FOR 5 HOURS AT 135° C. |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 7 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 14/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 14/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)