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	PN 
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	               23053781
	                    Uh18833   
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                AE-109024 - COMPRESSOR
	             WHEEL 1º ST
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REMOVER O BANHO DE ELECTROLESS NICKEL DO CORPO E LIMPAR, CONFORME A INSTRUÇÃO ANEXA, PÁGINAS 902 e 903. VEJA FIG. 908 ANEXA.

REMOVE THE ELECTROLESS NICKEL BATH FROM THE BODY AND CLEAN, ACCORDING TO THE ATTACHED INSTRUCTIONS, PAGES 902 and 903. SEE FIG. 908 ATTACHED.
	
	GALVANO

	2
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	3
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4.
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM            (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )NO
	
	NDT

	4
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	5
	ISOLAR O HUB E A FACE ADJACENTE CONFORME A FIGURA 908 ANEXA
 
E APLICAR 0.0012¨ DE ESPESSURA DE ELECTROLESS NICKEL, CONFORME A AMS 2404.

ISOLATE THE HUB AND ADJACENT FACE AS ATTACHED FIGURE 908 AND APPLY 0.0012 ̈ THICKNESS OF ELECTROLESS NICKEL, AS PER AMS 2404.
	
	GALVANO

	6
	EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO POR 5 HORAS EM 135° C.

PERFORM HEAT TREATMENT FOR 5 HOURS AT 135° C.
	
	GALVANO

	7
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO            (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   14/11/2024
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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